Приложение №2

к техническому заданию

Характеристика используемых товаров

| № | Наименование товара | Требования к значениям показателей, позволяющие определить соответствие работ установленным требованиям * | Соответствие техническим регламентам и стандартам качества (в соответствии с законодательством Российской Федерации) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бетон | Бетон тяжелый Класс бетона по прочности на сжатие не ниже В15. Бетон плотной структуры средней плотностью в диапазоне более 2000 до 2500 кг/м3 включительно на цементном вяжущем и плотных крупном и мелком заполнителях (неизменяемое значение). | # ГОСТ 26633-2015 |
| 2 | Щебень | Щебень из природного камня для строительных работ с характеристиками: Фракция свыше 10 мм до 20 мм (неизменяемое значение). Марка по дробимости не ниже 800. | # ГОСТ 8267-93 |
| 3 | Смеси асфальтобетонные | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелкозернистые), марка смеси I, тип смеси Б. Размер минеральных зерен (мелкозернистые) до 20 мм (неизменяемое значение). Содержание щебня свыше 40 % до 50 % (неизменяемое значение). | # ГОСТ 9128-2013 |
| 4 | Камень бортовой | Камень бортовой с техническими характеристиками: камень бортовой прямой рядовой длиной не менее 1000 мм и не более 1110 мм, высотой не менее 200 мм и не более 210 мм, шириной не менее 80 мм и не более 90 мм; объем бетона – не менее 0,016 м3. | # ГОСТ 6665-91 |
| 5 | Блоки бетонные | # Блоки бетонные стен подвалов сплошные марки ФБС24-5-6 (неизменяемое значение), объем бетона не менее 0,679 м3 | # ГОСТ13579-2018 |
| 6 | Семена газонной травы | Семена газонной травы с характеристиками: универсальная травосмесь. Норма высева в диапазоне от 3 кг до 4 кг на 100 м2. Всхожесть семян не менее 75 % (неизменяемое значение показателя). Состав газонной смеси (100%) входят следующие виды трав: Райграс однолетний не менее 40% и не более 50%, Тимофеевка луговая не менее 10% и не более 20%, Ежа сборная не менее 30% и не более 40%, Овсяница луговая не менее 20% и не более 30% или Райграс пастбищный не менее 40% и не более 50%, Тимофеевка луговая не менее 40% и не более 50%, Ежа сборная не менее 20% и не более 30%. Влажность не менее 15%. | # ГОСТ Р 52325-2005 |
| 7 | Трубы | # Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали наружный диаметр не менее 325 мм, толщина стенки 4 мм или 4,5 мм | # ГОСТ 10704-91 |
| 8 | Трубы | # Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали наружный диаметр не менее 108 мм, толщина стенки не менее 4,5 мм | # ГОСТ 10704-91 |
| 9 | Трубы | # Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали наружный диаметр не менее 219 мм, толщина стенки не менее 6 мм | # ГОСТ 10704-91 |

*нестандартные показатели не используются