Приложение №2

к техническому заданию

Характеристика используемых товаров

| № | Наименование товара | Требования к значениям показателей, позволяющие определить соответствие работ установленным требованиям * | Соответствие техническим регламентам и стандартам качества (в соответствии с законодательством Российской Федерации) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Люк чугунный | Люк чугунный тяжелый с характеристиками: Полное открытие – не менее 550 мм, глубина установки крышки в корпусе - не менее 35 мм. Верхние поверхности крышек люков должны быть рельефными. | ГОСТ 3634-99 |
| 2 | Бетон | Бетон тяжелый Класс бетона по прочности на сжатие не ниже В15. Бетон плотной структуры средней плотностью в диапазоне более 2000 до 2500 кг/м3 включительно на цементном вяжущем и плотных крупном и мелком заполнителях (неизменяемое значение). | # ГОСТ 26633-2015 |
| 3 | Муфта | Муфта с характеристиками: материал полиэтилен (ПЭ100). Металл (нагревательная спираль) с номинальным наружным диаметром 110 мм (неизменяемое значение), толщиной стенки не менее 10 мм. | # ГОСТ 18599-2001 |
| 4 | Муфта | # Муфта с характеристиками: материал полиэтилен (ПЭ100). Металл (нагревательная спираль) с номинальным наружным диаметром 160 мм (неизменяемое значение), толщиной стенки не менее 9,5 мм. | # ГОСТ 18599-2001 |
| 5 | Отвод | # Отвод стальной с характеристиками: диаметр 159 мм (неизменяемое значение), толщиной не менее 4,5 мм и не более 5,0 мм. Отводы в изоляции из пенополиуретана в оцинкованной оболочке. Исполнение должно быть 2. | # ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) |
| 6 | Отвод | Отвод стальной с характеристиками: диаметр 57 мм (неизменяемое значение), толщиной не менее 3,5 мм и не более 4,0 мм. Отводы в изоляции из пенополиуретана в оцинкованной оболочке. Исполнение должно быть 2. | # ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) |
| 7 | Плита перекрытия | # Плита перекрытия тепловой камеры опорная без отверстия высотой не менее 150 мм и не более 200 мм. Размером 3000х1480 мм (неизменяемое значение) | # ГОСТ 8020-2016 |
| 8 | Плита перекрытия | # Плита перекрытия тепловой камеры опорная с отверстием диаметром не 700 мм и не более 1000 мм высотой не менее 150 мм и не более 200 мм. Размером 3000х1480 мм (неизменяемое значение). | # ГОСТ 8020-2016 |
| 9 | Комплект заделки стыков | # Комплект заделки стыков для теплотрассы в полиэтиленовой оболочке (с использованием термоусаживаемой ленты и скорлупы ППУ) наружный диаметр трубы 108 мм наружный диаметр оболочки должен быть 180 мм (неизменяемые значения) | # ГОСТ 25951-83, ГОСТ 30732-2006 |
| 10 | Комплект заделки стыков | # Комплект заделки стыков для теплотрассы в полиэтиленовой оболочке (с использованием термоусаживаемой ленты и скорлупы ППУ) наружный диаметр трубы 159 мм наружный диаметр оболочки должен быть 280 мм (неизменяемые значения) | # ГОСТ 25951-83, ГОСТ 30732-2006 |
| 11 | Комплект заделки стыков | # Комплект заделки стыков для теплотрассы в полиэтиленовой оболочке (с использованием термоусаживаемой ленты и скорлупы ППУ) наружный диаметр трубы 219 мм наружный диаметр оболочки должен быть 355 мм (неизменяемые значения) | # ГОСТ 25951-83, ГОСТ 30732-2006 |
| 12 | Комплект заделки стыков | # Комплект заделки стыков для теплотрассы в полиэтиленовой оболочке (с использованием термоусаживаемой ленты и скорлупы ППУ) наружный диаметр трубы 57 мм наружный диаметр оболочки должен быть 125 мм (неизменяемые значения) | # ГОСТ 25951-83, ГОСТ 30732-2006 |
| 13 | Комплект заделки стыков | # Комплект заделки стыков для теплотрассы в полиэтиленовой оболочке (с использованием термоусаживаемой ленты и скорлупы ППУ) наружный диаметр трубы 89 мм наружный диаметр оболочки должен быть 180 мм (неизменяемые значения) | # ГОСТ 25951-83, ГОСТ 30732-2006 |
| 14 | Смеси асфальтобетонные | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелкозернистые), марка смеси I, тип смеси Б. Размер минеральных зерен (мелкозернистые) до 20 мм (неизменяемое значение). Содержание щебня свыше 40 % до 50 % (неизменяемое значение). | # ГОСТ 9128-2013 |
| 15 | Плита | # Плита днища с характеристиками: плита дорожная железобетонная с напряженной арматурой, размером не менее 3х1,5 м, высота не менее 170 мм. | # ГОСТ Р 56600-2015 |
| 16 | Камень бортовой | Камень бортовой с техническими характеристиками: камень бортовой прямой рядовой длиной не менее 1000 мм и не более 1110 мм, высотой не менее 80 мм и не более 90 мм, шириной не менее 200 мм и не более 210 мм; объем бетона – не менее 0,016 м3. | # ГОСТ 6665-91 |
| 17 | Плита | # Плита дорожная размером (длина х ширина х высота) не менее 2,0х2,0х0,14 м | # ГОСТ Р 56600-2015 |
| 18 | Блоки бетонные | # Блоки бетонные стен подвалов сплошные: марки ФБС12-5-6 (неизменяемое значение), объем бетона не менее 0,331 м3 | # ГОСТ13579-2018 |
| 19 | Блоки бетонные | # Блоки бетонные стен подвалов сплошные марки ФБС24-5-6 (неизменяемое значение), объем бетона не менее 0,679 м3 | # ГОСТ13579-2018 |
| 20 | Кирпич | Кирпич керамический одинарный рядовой. Размеры (длина х ширина х высота) мм, должны быть 250х120х65. Марка по прочности М150 (неизменяемые значения показателей). | # ГОСТ 530-2012 |
| 21 | Сталь | # Сталь листовая горячекатаная толщиной листа 6 мм или 7 мм или 8 мм | # ГОСТ 10885-85 |
| 22 | Семена газонной травы | Семена газонной травы с характеристиками: универсальная травосмесь. Норма высева в диапазоне от 3 кг до 4 кг на 100 м2. Всхожесть семян не менее 75 % (неизменяемое значение показателя). Состав газонной смеси (100%) входят следующие виды трав: Райграс однолетний не менее 40% и не более 50%, Тимофеевка луговая не менее 10% и не более 20%, Ежа сборная не менее 30% и не более 40%, Овсяница луговая не менее 20% и не более 30% или Райграс пастбищный не менее 40% и не более 50%, Тимофеевка луговая не менее 40% и не более 50%, Ежа сборная не менее 20% и не более 30%. Влажность не менее 15%. | # ГОСТ Р 52325-2005 |
| 23 | Кран шаровый | # Кран шаровый муфтовый для воды, давлением не более 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром не менее 15 мм | # ГОСТ 21345-2005 |
| 24 | Кран шаровый | # Кран шаровый муфтовый для воды, давлением не более 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром не менее 25 мм | # ГОСТ 21345-2005 |
| 25 | Кран шаровый | # Кран шаровый фланцевый "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали, давлением 4 МПа (40 кгс/см2) (неизменяемое значение), длиной не менее 180 мм, условным диаметром не менее 50 мм | # ГОСТ 21345-2005 |
| 26 | Кран шаровый | # Кран шаровый фланцевый "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали, давлением не более 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной не менее 210 мм, условным диаметром не менее 80 мм | # ГОСТ 21345-2005 |
| 27 | Кран шаровый | # Кран шаровый фланцевый "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали, давлением не более 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной не менее 230 мм, условным диаметром не менее 100 мм | # ГОСТ 21345-2005 |
| 28 | Кран шаровый | # Кран шаровый фланцевый "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали, давлением не более 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной не менее 380 мм, условным диаметром не менее 150 мм | # ГОСТ 21345-2005 |
| 29 | Гидрант пожарный | # Гидрант пожарный подземный давлением не более 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром не более 125 мм: высотой не более 1500 мм. Ход клапана в диапазоне от 20 до 30 мм включительно. | # ГОСТ Р 53961-2010 |
| 30 | Компенсаторы | # Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб не менее 80 мм | # ГОСТ 30732-2006 |
| 31 | Компенсаторы | # Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб не менее 100 мм | # ГОСТ 30732-2006 |
| 32 | Компенсаторы | # Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб не менее 200 мм | # ГОСТ 30732-2006 |
| 33 | Труба стальная | # Труба стальная оцинкованная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 57 мм, толщиной стенки 3 мм (неизменяемые значения), наружным диаметром оболочки не менее 125 мм и не более 128,7 мм. | # ГОСТ 30732-2006 |
| 34 | Труба стальная | # Труба стальная оцинкованная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм (неизменяемые значения), наружным диаметром оболочки не менее 125 мм и не более 128,7 мм. | # ГОСТ 30732-2006 |
| 35 | Труба стальная | # Труба стальная оцинкованная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 89 мм, толщиной стенки 4 мм (неизменяемые значения), наружным диаметром оболочки не менее 180 мм и не более 185,4 мм. | # ГОСТ 30732-2006 |
| 36 | Труба стальная | # Труба стальная оцинкованная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 108 мм, толщиной стенки 4 мм (неизменяемые значения), наружным диаметром оболочки не менее 180 мм и не более 185,4 мм. | # ГОСТ 30732-2006 |
| 37 | Труба стальная | # Труба стальная оцинкованная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм (неизменяемые значения), наружным диаметром оболочки не менее 250 мм и не более 257,4 мм. | # ГОСТ 30732-2006 |
| 38 | Труба стальная | # Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 219 мм, толщиной стенки 6 мм (неизменяемые значения), наружным диаметром оболочки не менее 315 мм и не более 324,8 мм. | # ГОСТ 30732-2006 |
| 39 | Труба стальная | # Труба стальная электросварная прямошовная и спирально-шовная группы А и Б, наружный диаметр не менее 426 мм, толщина стенки не менее 6 мм | # ГОСТ 10704-91 |
| 40 | Труба стальная | Труба стальная электросварная прямошовная и спирально-шовные группы А и Б, наружный диаметр: не менее 530 мм, толщина стенки не менее 6 мм | # ГОСТ 10704-91 |
| 41 | Фланцы | Фланцы стальные плоские приварные из стали, диаметром 50 мм; 80 мм; 100 мм; 150 мм; 200 мм | ГОСТ 33259-2015 |
| 42 | Отвод | Отвод 90 град. с радиусом кривизны R=1,5, диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм (неизменяемые значения). Толщиной стенки не менее 3 мм и не более 3,5 мм. Исполнение должно быть 2. | ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) |
| 43 | Отвод | Отвод 90 град. с радиусом кривизны R=1,5, диаметром условного прохода: 100 мм, наружным диаметром 108 мм (неизменяемые значения). Толщиной стенки не менее 4 мм и не более 4,5 мм. Исполнение должно быть 2. | ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) |
| 44 | Отвод | Отвод 90 град. с радиусом кривизны R=1,5, диаметром условного прохода: 150 мм, наружным диаметром 159 мм (неизменяемые значения). Толщиной стенки не менее 4,5 мм и не более 5,0 мм. Исполнение должно быть 2. | ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) |
| 45 | Отвод | Отвод 90 град. с радиусом кривизны R=1,5, диаметром условного прохода: 200 мм, наружным диаметром 219 мм (неизменяемые значения). Толщиной стенки не менее 6,0 мм и не более 7,0 мм. Исполнение должно быть 2. | ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) |
| 46 | Неразъемное соединение | Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» используется для неразъемного соединения металлических и полиэтиленовых труб. SDR 11 диаметр 110 мм конечный 108 мм (неизменяемые значения). | ГОСТ 18599-2001, ГОСТ 3262-75 |
| 47 | Неразъемное соединение | Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» используется для неразъемного соединения металлических и полиэтиленовых труб. SDR 11 диаметр 160 мм конечный 159 мм (неизменяемые значения). | ГОСТ 18599-2001, ГОСТ 3262-75 |
| 48 | Труба | Труба напорная из полиэтилена питьевая: стандартное размерное отношение должно быть SDR17, размером 110 мм (неизменяемое значение) толщиной не менее 6,6 мм | ГОСТ 18599-2001 |
| 49 | Труба | Труба напорная из полиэтилена питьевая: стандартное размерное отношение должно быть SDR17, размером 160 мм (неизменяемое значение) толщиной не менее 9,5 мм | ГОСТ 18599-2001 |

*нестандартные показатели не используются