Приложение № 2

к техническому заданию

Характеристика используемых товаров

| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаментный блок | Фундаментный блок с характеристиками: Ширина не менее 35 см и не более 40 см, длина не менее 230 см и не более 240 см, высота не менее 55 и не более 60 см, масса не более1300 кг. |
| 2 | Песок | Песок природный средний (для строительных работ с характеристиками: модуль крупности песка: Мк не менее 2 и не более 2,5; полный остаток при рассеве песка на сите с сеткой№ 0,63 не менее 30 и не более 45% Содержание зерен крупностью менее 0,15мм не более 5% Содержание зерен крупностью свыше 5мм не более 5% Содержание зерен крупностью свыше 10 мм не более 0,5% Содержание пылевидных и глиняных частиц не более 2% |
| 3 | Плиты перекрытия | Плиты перекрытия железобетонные по серии 3.006.1-8 |
| 4 | Труба изолированная | Труба изолированная ППУ в ЭП оболочке D219: Средний наружный диаметр изолированных труб с полиэтиленовой оболочкой, мм; Толщина слоя ППУ, мм. Номинальный; Предельное отклонение. не более 315; не более 9,8; не менее 42,0. |
| 5 | Труба изолированная | Труба изолированная ППУ в ЭП оболочке D108: Средний наружный диаметр изолированных труб с полиэтиленовой оболочкой, мм; Толщина слоя ППУ, мм. Номинальный; Предельное отклонение. не более 180; не более 5,4; не менее 33,0. |
| 6 | Труба изолированная | Труба изолированная ППУ в ЭП оболочке D89: Средний наружный диаметр изолированных труб с полиэтиленовой оболочкой, мм; Толщина слоя ППУ, мм. Номинальный; Предельное отклонение. не более 160; не более 4,7; не менее 32,5. |
| 7 | Труба | Труба изолированная ППУ в ЭП оболочке D57: Средний наружный диаметр изолированных труб с полиэтиленовой оболочкой, мм; Толщина слоя ППУ, мм. Номинальный; Предельное отклонение. не более 125; не более 3,7; не менее 31,5. |
| 8 | Отводы | Отводы в изоляции ППУ ПЭ для соединения труб отопления в полиэтиленовой оболочке при изменении направления теплотрассы размер не более 89х3,5х500 |
| 9 | Отводы | Отводы в изоляции ППУ ПЭ для соединения труб отопления в полиэтиленовой оболочке при изменении направления теплотрассы размер не более 57х3,5х500 |
| 10 | Обертка | Обертка защитная на полиэтиленовой основе (ТУ 102-610—92) - Толщина, мм 0,63±0,05 - Ширина полотна в рулоне, мм, не менее 450±5 - Длина полотна в рулоне, м, не менее 170 - Цвет Черный - Прочность на разрыв при растяжении, Н/см 50 - Относительное удлинение при разрыве %, не менее 100 - Водопоглощение за 24 ч, %, не более 0,1 - Температура хрупкости, °С, не выше -60 Удельное объемное электросопротивление, Ом-см не менее 1013 |
| 11 | Сталь листовая | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества толщиной не менее 8 мм и не более 20 мм. |
| 12 | Кран шаровой | Диаметр, Ду, DN; 100 мм. Давление, Ру, PN, Pр; PN не более 1,6 МПа. Климатическое исполнение; УХЛ1. Рабочая среда; вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты. Температура рабочей среды, °C; от −40 до + 200. Вид управления; ручное. Присоединение к трубопроводу; фланцевое. Герметичность затвора; Класс А. Материал корпуса изделия; углеродистая сталь или бронза. |
| 13 | Кран шаровой | Диаметр, Ду, DN; 80 мм. Давление, Ру, PN, Pр; PN не более 1,6 МПа. Климатическое исполнение; УХЛ1. Рабочая среда; вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты. Температура рабочей среды, °C; от −40 до + 200. Вид управления; ручное. Присоединение к трубопроводу; фланцевое. Герметичность затвора; Класс А. Материал корпуса изделия; углеродистая сталь или бронза. |
| 14 | Кран шаровой | Диаметр, Ду, DN; 50 мм. Давление, Ру, PN, Pр; PN не более 1,6 МПа. Климатическое исполнение; УХЛ1. Рабочая среда; вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты. Температура рабочей среды, °C; от −40 до +200. Вид управления; ручное. Присоединение к трубопроводу; фланцевое. Герметичность затвора; Класс А. Материал корпуса изделия; углеродистая сталь или бронза. |
| 15 | Кран шаровой муфтовой | Кран шаровой муфтовой 11Б27п1 или эквивалент с характеристиками: Диаметр Ду 32мм соответствие ТУ 374-00145630722-2003 Климатическое исполнение – УХЛ1 Класс герметичности А Рабочая среда – вода Наибольшая температура до 150оС Номинальное давление не более 1,6 МПа Материал корпуса - латунь или бронза |
| 16 | Кран шаровой | Диаметр, Ду, DN; 200 мм. Давление, Ру, PN, Pр; PN не более 1,6 МПа. Климатическое исполнение; УХЛ1. Рабочая среда; вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты. Температура рабочей среды, °C; от −40 до +200. Вид управления; ручное. Присоединение к трубопроводу; фланцевое. Герметичность затвора; Класс А. Материал корпуса изделия; углеродистая сталь или бронза. |