Приложение 3

к  техническому заданию

Характеристика используемых товаров

| № п/п | Наименование товара | Требования к значениям показателей, позволяющие определить соответствие работ установленным требованиям * |
| --- | --- | --- |
| 1 | Асфальтобетонные смеси дорожные | Асфальтобетонная смесь с характеристиками: рационально подобранная смесь минеральных материалов (щебня и песка с минеральным порошком) с битумом, взятых в определенных соотношениях и перемешанных в нагретом состоянии, плотные марки I, тип А с пористостостыо не более 6,0 %. Размер зерен не менее 50 мм и не более 60 мм. |
| 2 | Песок | Песок природный мелкий (для строительных работ) с характеристиками: класс песка по крупности – мелкий, модуль крупности песка: Мк не менее 1,5, не более 2,0, полный остаток при рассеве песка на сите с сеткой 0,63: не менее 10%, не более 30%. Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм: не более10%. Содержание зерен крупностью свыше 5 мм: не более 5%. Содержание зерен крупностью свыше 10 мм: не более 0,5%. Содержание пылевидных и глиняных частиц не более 3%. |
| 3 | Камни бортовые 4гп | Камень бортовой с характеристиками: Предназначен для отделения переходных дорожек и тротуаров от газонов. Размерами: Высота H: не менее 180 и не более 200мм., Ширина b: не менее 90 мм и не более 100мм., Длина L: не менее 700 и не более 2000мм,Высота обработанной части h: не менее 130мм. |
| 4 | Камни бортовые | Камни бортовые с характеристиками: БР 300.30.15 / бетон не ниже В30, объем не менее 0,126м3 (ГОСТ 6665-91) |
| 5 | Камни бортовые | Камни бортовые с характеристиками: БР 100.20.8 / бетон не ниже В22,5, объем не менее 0,016м3 (ГОСТ 6665-91) |
| 6 | Трубы стальные | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр не менее 377 мм, толщина стенки не менее 10мм.. |
| 7 | Лак | Лак с характеристиками:. Внешний вид пленки покрытия; Глянцевая, однородная, ровная поверхность, без оспин и морщин, черная, оттенок не нормируется. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4 при 20±2 °С, сек; не менее 18 и не более 35. Массовая доля нелетучих веществ, %; не менее 37 и не более 41. Время до высыхания степени 3: - при 20±2 °С, час, не более - при 100-110 °С,мин, не более; 24 20. Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, условные единицы, не менее; 0, 20. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более; 1. Стойкость пленки к статическому воздействию воды при 20±2 °С, ч, не менее; 48. Стойкость пленки к статическому воздействию 3%-ного раствора NaCl при 20±2 °С, ч, не менее; 3.. |
| 8 | Плиты железобетонные | Изготавливаются в соответствии с ГОСТом 9561-91 и применяются для перекрытия пролетов зданий и сооружений. |
| 9 | Знак дорожный тип 1.1 | Дорожный знак (1.1) с характеристиками: внутренний радиус закругления красной каймы на знаке должен составлять не более 10 мм. Крепление: оцинкованная сталь не менее 1 мм и не более 1,1 мм, точечная сварка. Технические характеристики световозвращающих материалов, наносимых на знак путем аппликации: пленка световозвращающая инженерная тип А, с характеристиками: пленка со средней интенсивностью световозвращения, имеющая оптическую систему из сферических линз (микрошариков), рабочая температура не менее -50 и не более +80; оптическая температура проклейки не менее 15 и не более 30; срок службы при эксплуатации не менее 7 лет. Преимущества: нервущаяся, проста в проклейке. |
| 10 | Знак дорожный тип 1.2 | Дорожный знак (1.2) с характеристиками: внутренний радиус закругления красной каймы на знаке должен составлять не более 10 мм. Крепление: оцинкованная сталь не менее 1 мм и не более 1,1 мм, точечная сварка. Технические характеристики световозвращающих материалов, наносимых на знак путем аппликации: пленка световозвращающая инженерная тип А, с характеристиками: пленка со средней интенсивностью световозвращения, имеющая оптическую систему из сферических линз (микрошариков), рабочая температура не менее -50 и не более +80; оптическая температура проклейки не менее 15 и не более 30; срок службы при эксплуатации не менее 7 лет. Преимущества: нервущаяся, проста в проклейке. |
| 11 | Знак дорожный 1.5-1.33 | Дорожный знак (1.5-1.33) с характеристиками: внутренний радиус закругления красной каймы на знаке должен составлять не более 10 мм. Крепление: оцинкованная сталь не менее 1 мм и не более 1,1 мм, точечная сварка. Технические характеристики световозвращающих материалов, наносимых на знак путем аппликации: пленка световозвращающая инженерная тип А, с характеристиками: пленка со средней интенсивностью световозвращения, имеющая оптическую систему из сферических линз (микрошариков), рабочая температура не менее -50 и не более +80; оптическая температура проклейки не менее 15 и не более 30; срок службы при эксплуатации не менее 7 лет. Преимущества: нервущаяся, проста в проклейке. |

*Нестандартные показатели не используются