- Приложение №2

- к техническому заданию

- Характеристика используемых товаров

| № п/п | Наименование товара | Требования к значениям показателей, позволяющие определить соответствие работ установленным требованиям* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Песок | Песок для строительных работ, средний, с характеристиками: Модуль крупности Мк в диапазоне не менее 2,0 и не более 2,5 Полный остаток на сите № 063 в диапазоне не менее 30% и не более 45% по массе Содержание зерен крупностью свыше 10 мм - 5% (неизменяемое значение) Содержание зерен крупностью свыше 5 мм - 15% (неизменяемое значение) Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм - 15% (неизменяемое значение) Содержание пылевидных и глиняных частиц - 3% (неизменяемое значение) Соответствует ГОСТ 8736-2014 |
| 2 | Бетон | Бетон тяжелый, с характеристиками: Класс прочности на сжатие не ниже В25, Средняя плотность крупных заполнителей не менее 2000 кг/м3 и не более 3000 кг/м3. Содержание пылевидных и глинистых частиц в крупном заполнителе не более 1% массы (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 26633-2015 |
| 3 | Щебень | Щебень из природного камня для строительных работ с характеристиками: фракция диапазон не менее 20мм и не более 40мм Полные остатки на ситах с диаметром отверстий контрольных сит d=20мм диапазон не менее 90% и не более 100% по массе. Содержание зерен слабых пород по массе не более 10% (неизменяемое значение). Содержание глины в комках по массе не более 0,25 % (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 8267-93 |
| 4 | Лоток пластиковый | Лоток пластиковый с характеристиками: материал: пластик Размер: не менее 1000x160x120мм и не более 1000х160х125мм Гидравлическое сечение: не менее DN 100 В соответствии с ГОСТ 32955-2014, ГОСТ 32972-2014 |
| 5 | Лоток пластиковый | Лоток пластиковый с характеристиками: материал: пластик Размер: не менее 1000x160x135мм и не более 1000х160х140мм Гидравлическое сечение: не менее DN 100 В соответствии с ГОСТ 32955-2014, ГОСТ 32972-2014 |
| 6 | Пескоуловитель | Пескоуловитель ячеистый пластиковый с характеристиками: Материал: высокопрочный пластик Размер: не менее 500х160х420мм и не более 500х160х425мм Гидравлическое сечение: не менее DN 100 В соответствии с ГОСТ 32955-2014, ГОСТ 32972-2014 |
| 7 | Трубы | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали наружный диаметр не менее 108 мм и не более 114 мм, толщина стенки не менее 4 мм и не более 4,5 мм. Максимальный угол внутренней фаски 70 (неизменяемое значение). Общая кривизна трубы не должна превышать 0,2% длины (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 8732-78 и ГОСТ 32528-2013 |
| 8 | Решетка | Решетка водоприемная пластиковая ячеистая с характеристиками: материал: высокопрочный пластик Размер: не менее 500х137,8х16,5 мм и не более 500*137,8*17 мм Гидравлическое сечение: не менее DN 100 В соответствии с ГОСТ 32955-2014, ГОСТ 32972-2014 |

*Нестандартные показатели не используются