**Приложение 2 к техническому заданию**

**Характеристика используемых товаров**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Требования к значениям показателей, позволяющие определить соответствие работ установленным требованиям\*** |
| 1 | Мастика | Мастика из битумно-резинового вяжущего пластификатора, наполнителя, антисептика и полимерных добавок c характеристиками:  Температура размягчения, не менее +155º С и не более +175ºС;  Температуро-устойчивость, не ниже + 150 ºС  Водопоглощение за 24 ч. по массе, не более 1,5 %;  Прочность сцепления:  с бетоном, не менее 0,18 Мпа;  со сталью, не менее 0,25 Мпа.  Толщина одного слоя: от 1,5 мм до 2 мм |
| 2 | Закрыватель дверной | Закрыватель дверной с характеристиками:  Вес двери не более 150 кг. Ширина створки ≤1250 мм. Универсальный для левых и правых дверей. Тип рычага- складная тяга. Вес не более 2,5 кг. Размеры: Д\*Г\*В не менее 271мм х 54мм х 44,5мм и не более 275мм х 54мм х 44,5мм. Цвет серый или белый. |
| 3 | Керамический гранит | Керамический гранит, неполированный, квадратный с характеристиками:  Длина не менее 300 мм и не более 305 мм;  Ширина не менее 300 мм и не более 305 мм;  Толщина не менее 8 мм и не более 8,5 мм;  Водопоглощение не менее 0,07 %;  Морозостойкость не менее 200 циклов;  Устойчивость к глубокому истиранию не менее 190 мм3. |
| 4 | Раствор | Раствор готовый кладочный цементно-известковый с характеристиками:  Морозостойкость не менее F50/Пк3.  Водоудерживающая способность растворных смесей должна быть не менее 90 %,  Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10 %.  Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20 % массы цемента. |

\*Нестандартные показатели не используются