- Приложение №2

- к техническому заданию

- Характеристика используемых товаров

| № п/п | Наименование товара | Требования к значениям показателей, позволяющие определить соответствие работ установленным требованиям* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кабель силовой | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение. Напряжение 0,66 кВ (неизменяемое значение). число жил не менее 3 и не более 4. сечение не менее 1,5 мм2 и не более 3,0 мм2. В соответствии с ГОСТ 26445-85 |
| 2 | Кабель силовой | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение. Напряжение 0,66 кВ (неизменяемое значение). число жил не менее 3 и не более 4. сечение не менее 2,5 мм2 и не более 2,0 мм2. В соответствии с ГОСТ 26445-85 |
| 3 | Разветвительная коробка | Коробка монтажная, разветвительная для сплошных стен круглая с крышкой из полипропилена. Сечением до 10 мм2 (неизменяемое значение). Степень защиты не ниже IP20. Внутренние размеры Ø68мм*13мм (неизменяемое значение). Размер ниши Ø70*14мм (неизменяемое значение). Количество зажимов до 4 (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 32126.1-2013 |
| 4 | Изолента | Изолента поливинилхлоридная с техническими характеристиками: прочность при растяжении не менее 14,7 Мпа и не более 15 Мпа. Относительное удлинение при разрыве не менее 190 %. В соответствии с ГОСТ 2162-97 |
| 5 | Лента | Лента с техническими характеристиками: ширина не менее 19 мм и не более 19,5 мм. Толщина не менее 0,75 мм и не более 0,8 мм. Масса не менее 0,115 кг и не более 0,120 кг. В соответствии с ГОСТ 14256-2000 |
| 6 | Лампа | # Лампа в соответствии с ГОСТ Р МЭК 598-2-20-97. Цоколь Е27 Мощность не более 10Вт. Напряжение питания 220 В (неизменяемое значение). Степень защиты от пыли и влаги не ниже IP65 |
| 7 | Лампа | # Лампа в соответствии с ГОСТ Р МЭК 598-2-20-97. Цоколь Е27 Мощность не более 10Вт. Напряжение питания220 В (неизменяемое значение). Степень защиты от пыли и влаги не ниже IP65 |
| 8 | Шлейф | # Шлейф в соответствии ГОСТ Р МЭК 598-2-20-97. шлейф белт-лайт 5-ти жильный, влагозащищенный. Наличие не менее 330 патронов под лампы Е27, расстояние между лампами не менее 15 см и не более 17 см, бухта не менее 50 м. |
| 9 | Шлейф | # Шлейф в соответствии ГОСТ Р МЭК 598-2-20-97. шлейф белт-лайт 2-х жильный, влагозащищенный. Наличие не менее 250 патронов под лампы Е27, расстояние между лампами не менее 40 см и не более 42 см, бухта не менее 100 м. |
| 10 | Проволока | Проволока из легированной стали в соответствии ГОСТ 3282-74 диаметром не менее 3 мм и не более 3,6 мм. Временное сопротивление разрыву для проволоки в диапазоне 340-540 Н/мм2. Число витков, не менее 6 (неизменяемое значение). |
| 11 | Колодка | # Колодка клеммная в соответствии ГОСТ 17557-88, количество контактов не менее 3 |
| 12 | Зажим | # Зажим ответвительный в соответствии ГОСТ 21130-75 с прокалыванием изоляции (СИП): EP95-13 |
| 13 | Прожектор | # Прожектор в соответствии ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 отдельно устанавливаемый: на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью не менее1000 Вт |
| 14 | Световая консоль | Световая консоль в соответствии ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 с характеристиками: декоративная консоль, объемная световая подсветка, выполнена из алюминиевого каркаса, на котором смонтирована световая составляющая. Новогодняя консоль предназначена для монтажа на столбах и опорах освещения вдоль городских улиц. Высота не менее 1,6 м и не более 1,7 м (левая звезда - цвет красный, правая звезда - цвет фиолетовый). Мощность 0,1 кВт (неизменяемое значение). Масса не более 27 кг. Световая консоль должна соответствовать эскизу (приложение) |

- Приложение