- Приложение №2

- к техническому заданию

- Характеристика используемых товаров

| № п/п | Наименование товара | Требования к значениям показателей, позволяющие определить соответствие работ установленным требованиям* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бетон | Бетон тяжелый, с характеристиками: Класс прочности на сжатие не ниже В25, Средняя плотность крупных заполнителей не менее 2000 кг/м3 и не более 3000 кг/м3. Содержание пылевидных и глинистых частиц в крупном заполнителе не более 1% массы (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 26633-2015 |
| 2 | Кольцо | Кольцо опорное с характеристиками: бетон не ниже В15, объемом не менее 0,046 м3. Диаметр внутренний 600 мм (неизменяемое значение), диаметр внешний 900 мм (неизменяемое значение), высота не менее 100 мм и не более 105 мм Соответствует ГОСТ 8020-90 |
| 3 | Кольцо | Кольцо опорное с характеристиками: бетон не ниже В15, объемом не менее 0,069 м3. Диаметр внутренний 600 мм (неизменяемое значение), диаметр внешний 900 мм (неизменяемое значение), высота не менее 150 мм и не более 155 мм Соответствует ГОСТ 8020-90 |
| 4 | Набор | Специальный набор крепления люков с характеристиками: Размеры: длина – не менее 500 мм и не более 505 мм, ширина – не менее 95 мм и не более 100 мм. Масса не более 3,3 кг. Набор содержит не менее три комплекта крепежных элементов. В соответствии с ГОСТ 8591-76 |
| 5 | Люк чугунный | Люк чугунный легкий, полное открытие - диаметр, не менее 550мм (неизменяемое значение). Глубина установки крышки в корпусе, не менее 20 мм (неизменяемое значение). Масса не более 60 кг. Высота рельефа должна быть от 2 до 6 мм (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 8591-76 |
| 6 | Пена огнестойкая | Пена огнестойкая с характеристиками: Материал – полиуретан; Предел огнестойкости — не менее 150 минут; Температура монтажа — от +5 °C до +40 °C (неизменяемое значение); Температура хранения — от +3 °C до +40 °C (неизменяемое значение); Цвет — розовый; Срок годности — не более 8 месяцев (неизменяемое значение) Соответствует ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94 |
| 7 | Труба | Труба жесткая гофрированная двустенная с характеристиками: наружный диаметр – не менее 110 мм и не более 125 мм; внутренний диаметр – не менее 91 мм и не более 107 мм; длина – 6м. кольцевая жесткость – не менее 10 кПа (неизменяемое значение); материал трубы – полиэтилен низкого давления; Соответствует ТУ 2248-019-47022248-2008 |

*Нестандартные показатели не используются