Приложение 2

к  техническому заданию

Характеристика используемых товаров

| № п./п | Наименование товара | Требования к значениям показателей, позволяющие определить соответствие работ установленным требованиям * |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сталь угловая | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2, шириной полок не менее 75 и не более 90мм. |
| 2 | Трубы стальные | Труба с характеристиками: труба стальная, электросварная, наружным диаметром не менее 57 мм, толщиной стенки не менее 3 мм и не более 3,5 мм. |
| 3 | Трубы стальные | Труба с характеристиками: труба стальная, электросварная, наружным диаметром не менее 159 мм, толщиной стенки не менее 3 мм и не более 3,5 мм. |
| 4 | Грунтовка | Грунтовка с характеристиками: внешний вид покрытия - после высыхания покрытие должно быть ровным, однородным, матовым, полуматовым или полуглянцевым. Условная вязкость по ВЗ-246, сопло 4 мм при температуре от 19,5 до 20,5 0С, с, не менее - 45. Степень разбавления грунтовки растворителем, %, не более - 20. Массовая доля нелетучих веществ, % - от 54 до60. Степень перетира, мкм, не более - 40. Время высыхания до степени 3 при 105 градусах по Цельсию, минуты - 35. Время высыхания до степени 3 при 20 градусах по Цельсию, часы - 24. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более - 1. Прочность пленки при ударе по прибору У-1, см, не менее - 50. Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, условные единицы, не менее - 0,35. Адгезия пленки, баллы, не более - 1. |
| 5 | Эмаль | Эмаль с характеристиками: алкидная эмаль (краска) предназначена для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям. Степень перетира не менее 25мкм. Время высыхания до степени 3 при температуре (20+-0,5о)С не более 24 часа |