- Приложение №2

- к техническому заданию

- Характеристика используемых товаров

| № п/п | Наименование товара | Требования к значениям показателей, позволяющие определить соответствие работ установленным требованиям* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Песок | Песок для строительных работ, крупный, с характеристиками: Модуль крупности Мк в диапазоне не менее 2,5 и не более 3,0 Полный остаток на сите № 063 в диапазоне не менее 45% и не более 60% по массе Содержание зерен крупностью свыше 10 мм – 0,5% (неизменяемое значение) Содержание зерен крупностью свыше 5 мм - 5% (неизменяемое значение) Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм - 5% (неизменяемое значение) Содержание пылевидных и глиняных частиц - 2% (неизменяемое значение) Соответствует ГОСТ 8736-2014 |
| 2 | Бетон | Бетон тяжелый, с характеристиками: Класс прочности на сжатие не ниже В25, Средняя плотность крупных заполнителей не менее 2000 кг/м3 и не более 3000 кг/м3. Содержание пылевидных и глинистых частиц в крупном заполнителе не более 1% массы (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 26633-2015 |
| 3 | Щебень | Щебень из природного камня для строительных работ с характеристиками: фракция диапазон не менее 40 мм и не более 70 мм Полные остатки на ситах с диаметром отверстий контрольных сит d=20мм диапазон не менее 90% и не более 100% по массе. Содержание зерен слабых пород по массе не более 10% (неизменяемое значение). Содержание глины в комках по массе не более 0,25 % (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 8267-93 |
| 4 | Кольцо опорное | Кольцо опорное КО-6, объем бетона не менее 0,02 м3, расход арматуры не менее 1,10 кг. В соответствии с ГОСТ 8020-90 |
| 5 | Кольцо стеновое смотровых колодцев | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, объем 0бетона не менее ,05 м3, расход арматуры не менее 1,64 кг. В соответствии с ГОСТ 8020-90 |
| 6 | Плиты дорожные | Плиты дорожные ПД6, объем бетона не менее 0,85 м3, расход арматуры не менее 99,30 кг. В соответствии с ГОСТ 8020-90 |
| 7 | Смеси асфальтобетонные | Смеси асфальтобетонные дорожные в соответствии с ГОСТ 9128-2013. Размер минеральных зерен (крупнозернистые) не более 40 мм. Содержание щебня диапазон должен быть не менее 40 % и не более 50 %. Остаточная пористость диапазон должен быть не менее 2,5% и не более 5,0%. Пористость минеральной части асфальтобетонов из горячих смесей диапазон не менее 14% и не более 19%. |
| 8 | Битум | Битум нефтяной дорожный с характеристиками: Температура размягчения по кольцу и шару - не ниже 35 0С (неизменяемое значение) Температура хрупкости - не выше -20 0С (неизменяемое значение) Соответствует ГОСТ 22245-90 |
| 9 | Камни бортовые | Камни бортовые длиной не менее 1000 мм и не более 1110 мм, высотой не менее 300 мм и не более 305 мм, шириной не менее 180 мм и не более 185 мм. В соответствии с ГОСТ 6665-91 |
| 10 | Готовые песчано-щебеночные смеси | Готовые песчано-щебеночные смеси, размер зерен в диапазоне 70-40 мм, сорт 1 В соответствии с ГОСТ 25607-2009 |
| 11 | Лоток водоотводной | Лоток водоотводной бетонный с решеткой щелевой чугунной. Размеры (Д*Ш*В) не менее 1000*285*285 мм. Масса не более 116 кг. В соответствии с ГОСТ 32955-2014 |
| 12 | Лоток водоотводной | Лоток водоотводной бетонный с решеткой щелевой чугунной. Размеры (Д*Ш*В) не менее 1000*285*235 мм. Масса не более 112 кг. В соответствии с ГОСТ 32955-2014 |
| 13 | Пескоуловитель | Пескоуловитель бетонный с решеткой щелевой чугунной. Размеры (Д*Ш*В) не менее 500*285*600 мм. Гидравлическое сечение не менее DN 200. В соответствии с ГОСТ 32955-2014 |
| 14 | Корзина для пескоуловителя | Корзина для пескоуловителя из оцинкованной стали Размеры (Д*Ш*В) не менее 357х142х281,7 мм. Вес не менее 2,82 кг. В соответствии с ГОСТ 32955-2014 |
| 15 | Лоток водоотводной | Лоток водоотводной полимербетонный. Размеры (Д*Ш*В) не менее 1000*140*100 мм. Вес не менее 10 кг. В соответствии с ГОСТ 32955-2014 |
| 16 | Решетка водоприёмная | Решетка водоприёмная ячеистая стальная оцинкованная. Для лотков с сечением: DN100 Размеры (ДхШхВ) не менее 1000х136х30мм; Вес не менее 3,2 кг В соответствии с ГОСТ 32955-2014 |
| 17 | Полотно иглопробивное | Полотно иглопробивное из полимерного сырья. Плотность полотна не менее 150 и не более 1200 гр/м2; Ширина полотна не менее 170 см и не более 530 см. В соответствии с ГОСТ 19813-74 |
| 18 | Трубы | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали наружный диаметр не менее 325 мм и не более 330 мм, толщина стенки не менее 7 мм и не более 7,5 мм. В соответствии с ГОСТ 8732-78 и ГОСТ 32528-2013 |
| 19 | Краска разметочная | Краска разметочная с характеристиками: цвет пленки эмали – белый. Массовая доля нелетучих веществ в диапазоне 70-79%. Плотность краски в диапазоне 1,4 -1,6 г/см3. Коэффициент яркости в диапазоне 70-79%. Степень перетира менее 50 мкм (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ Р 52575-2006 |
| 20 | Семена газонной травы | Семена газонной травы с характеристиками: всхожесть семян не менее 80 % (неизменяемое значение показателя). Влажность не менее 15% (неизменяемое значение показателя). Норма высева в диапазоне от 3 кг до 4 кг на 100 м2 . В соответствии с ГОСТ Р 52325-2005 |
| 21 | Светильник | Светильник с характеристиками: Мощность светильника не менее 157,5 Вт. Коэффициент мощности светильника не менее 0,97. Потребляемый ток не менее 1 А. Масса светильника (без лампы), не более 2,6 кг В соответствии с ГОСТ IEC 60598-2-3-2012. |
| 22 | Самонесущий изолированный провод | Самонесущий изолированный провод Кабель силовой с характеристиками: кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова. Номинальное напряжение кабеля – 0,66 кВ (неизменяемое значение); Число жил не менее 4 и не более 5; Сечение не менее 2,0 мм2 и не более 2,5 мм2. В соответствии с ГОСТ 31996-2012 |
| 23 | Зажим | Зажим ответвительный в соответствии ГОСТ 21130-75 с прокалыванием изоляции (СИП): EP95-13 |

*Нестандартные показатели не используются