Приложение №2

к техническому заданию

Характеристика используемых товаров

| №п.п | Наименование товара | Характеристика товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лента | Лента «Лиам» или эквивалент с характеристиками: предназначена для защиты от коррозии наружной поверхности подземных стальных нефте-, газо-, продуктопроводов при их ремонте и строительстве. Толщина липкого мастичного слоя не менее 1.1 и не более 1.5 мм. Температура хрупкости мастичного слоя, °С, не выше минус 30. Адгезия к загрунтованной поверхности при температуре 20 °С методом отслаивания, Н/см (кгс/см), не менее 20 и не более 23. Адгезия ленты в нахлесте при температуре 20 °С, Н/см (кгс/см), не менее 10 и не более 11. Водопоглощение за 24 ч при 20 °С, не более 0,2%. Площадь отслаивания покрытия при катодной поляризации после выдержки в электролите при 20 °С в течение 30 сут, не более 5 см2 . |
| 2 | Песок природный | Песок природный средний (для строительных работ с характеристиками: модуль крупности песка: Мк не менее 2 и не более 2,5; полный остаток при рассеве песка на сите с сеткой№ 0,63 не менее 30 и не более 45% Содержание зерен крупностью менее 0,15мм не более 5% Содержание зерен крупностью свыше 5мм не более 5% Содержание зерен крупностью свыше 10 мм не более 0,5% Содержание пылевидных и глиняных частиц не более 2% |