**Приложение 2**

**к техническому заданию**

**Характеристика используемых товаров**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Требования к значениям показателей, позволяющие определить соответствие работ установленным требованиям\*** |
| 1 | Песок | Песок природный мелкий (для строительных работ) с характеристиками: класс песка по крупности – мелкий, модуль крупности песка: Мк не менее 1,5, не более 2,0, полный остаток при рассеве песка на сите с сеткой 0,63: не менее 10%, не более 30%.  Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм: не более10%.  Содержание зерен крупностью свыше 5 мм: не более 5%.  Содержание зерен крупностью свыше 10 мм: не более 0,5%.  Содержание пылевидных и глиняных частиц не более 3%. |
| 2 | Щебень | Щебень с характеристиками: щебень для щебеночных покрытий и оснований, из природного камня, по ГОСТ 8267-93, ГОСТ 3344-83, фракция не менее 20 мм и не более 40 мм |
| 3 | Мастика | Мастика битумно-полимерная c характеристиками:  Температура разогрева  - не ниже 100°С  Прочность на сдвиг соединения - не менее 1,5 н/м  Прочность сцепления материалов и бетона не менее 0,1 Мпа  Прочность сцепления между материалами не менее 0,15МПа при температуре 20°С.  Водопоглощение в течение суток – не менее 1,5 по массе. |
| 4 | Плита железобетонная  усиленная | Плита железобетонная усиленная с характеристиками:  Длина – не менее 1500 мм и не более 1520 мм  Ширина– не менее 1500 мм и не более 1520 мм  Высота– не менее 150 мм и не более 150 мм |
| 5 | Люк чугунный тяжелый с решеткой для дождеприемного колодца | Люк чугунный тяжелый с характеристиками:  Диаметр корпуса люка не менее 870 мм и не более 900 мм  Высота корпуса люка не менее 120 мм и не более 130 мм  Вес корпуса люка не более 53 кг  Диаметр крышки люка не менее 695 мм и не более 710 мм  Толщина крышки люка не менее 50 мм и не более 55 мм  Предельная нагрузка не менее 25 т/с  Марка чугуна не ниже СЧ 20 |
| 6 | Сталь листовая | Сталь листовая горячекатаной толщиной не менее10мм и не более 13 мм |
| 7 | Обертка защитная на полиэтиленовой основе | Обертка защитная на полиэтиленовой основе c характеристиками :  Толщина не менее 0,63 мм и не более 0,68 мм;  Ширина полотна в рулоне (мм) не менее 450 мм и не более 455 мм  Длина полотна в рулоне не менее 170 м  Цвет черный  Прочность на разрыв при растяжении не менее 50 н/см  Относительное удлинение при разрыве не менее 100%  Водопоглащение за 24 ч не более 0,1%  Температура хрупкости не выше -60°С |
| 8 | Семена газонной травы | Семена газонной травы с характеристиками: универсальная травосмесь. Должна быстро развиваться, иметь высокую устойчивость к неблагоприятным условиям окружающей среды, зимостойкость и долголетие. Норма высева не менее 3 кг и не более 4 кг на 100 м2 . Всхожесть семян должна быть выше 80 %, быстрое восстановление покрова при скашивании. Травостой должен быть плотным, дернина – прочной, упругой, устойчивой к скашиванию и уплотнению почвы.  В составе газонная смесь (100%) должна иметь следующие виды трав:  Райграс однолетний не менее 40% и не более 50%, Тимофеевка луговая не менее 10% и не более 20%, Ежа сборная не менее 30% и не более 40%, Овсяница луговая не менее 20% и не более 30% или Райграс пастбищный не менее 40% и не более 50%, Тимофеевка луговая не менее 40% и не более 50%, Ежа сборная не менее 20% и не более 30%. |
| 9 | Камень бортовой | Камень бортовой с характеристиками:  размеры (ДхШхВ): не менее 1000мм×300мм×150мм и не более 1020мм×320мм×170мм, класс бетона не ниже В 22,5, объем не менее 0,016м3, морозостойкость не менее F200, Водопоглощение по массе не более 6% |