- Приложение

- к техническому заданию

- Характеристика используемых товаров

| № п/п | Наименование товара | Требования к значениям показателей, позволяющие определить соответствие работ установленным требованиям* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сталь угловая равнополочная | Сталь угловая равнополочная марки Ст3сп (неизменяемое значение) Размер: ШхДхТ не менее 35х35х4 мм и не более 40х40х4 мм Соответствует ГОСТ 380-2005; ГОСТ 8509-93 |
| 2 | Битум | Битум нефтяной дорожный с характеристиками: Температура размягчения по кольцу и шару 0С не ниже 35 (неизменяемое значение) Температура хрупкости не выше -20 0С (неизменяемое значение) Растяжимость при температуре при 0 0С не менее 20 см (неизменяемое значение) Соответствует ГОСТ 22245-90 |
| 3 | Кольцо опорное канализационное | Кольцо опорное канализационное бетон не ниже В15, объемом не менее 0,02 м3, расход арматуры не менее 1,10 кг Диаметр внутренний 560 мм (неизменяемое значение), диаметр внешний 840 мм (неизменяемое значение), высота не менее 70 мм и не более 75 мм Соответствует ГОСТ 8020-90 |
| 4 | Щебень прочный | Щебень прочный фракция диапазон не менее 40 мм и не более 70 мм Полные остатки на ситах с диаметром отверстий контрольных сит d=40мм диапазон не менее 90% и не более 100% по массе. Содержание зерен слабых пород по массе не более 10% (неизменяемое значение). Содержание глины в комках по массе не более 0,25 % (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 8267-93 |
| 5 | Бетон | Бетон тяжелый для дорожных покрытий и оснований. Средняя плотность крупных заполнителей не менее 2000 кг/м3 и не более 3000 кг/м3. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в крупном заполнителе не более 35% массы (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 26633-2015. |
| 6 | Горячекатаная арматурная сталь | Горячекатаная арматурная сталь гладкая, диаметром стержня не менее 12 мм и не более 14 мм. Площадь поперечного сечения стержня не менее 1,131 см2 и не более 1,540 см2. В соответствии с ГОСТ 5781-82 |
| 7 | Сталь угловая | Сталь угловая равнополочная марки Вст3кп2 (неизменяемое значение), размер ШхДхТ не менее 50x50x5 мм и не более 50x50x6 мм. Площадь поперечного сечения стержня не менее 4,8 см2 и не более 5,69 см2. В соответствии с ГОСТ 8509-93. |
| 8 | Сталь полосовая | Сталь полосовая марки Вст3кп (неизменяемое значение), размер ширина не менее 40 мм и не более 45 мм, толщина не менее 5 мм и не более 6 мм. В соответствии с ГОСТ 103-2006 |
| 9 | Готовые песчано-щебеночные смеси | Готовые песчано-щебеночные смеси, размер зерен в диапазоне 70-40 мм, сорт 1 В соответствии с ГОСТ 25607-2009 |
| 10 | Смесь асфальтобетонная | Смеси асфальтобетонные дорожные в соответствии с ГОСТ 9128-2013. Размер минеральных зерен (мелкозернистые) не более 20 мм. Содержание щебня диапазон должен быть не менее 40 % и не более 50 %. Остаточная пористость диапазон должен быть не менее 2,5% и не более 5,0%. В соответствии с ГОСТ 9128-2013 |
| 11 | Смесь асфальтобетонная | Смеси асфальтобетонные дорожные в соответствии с ГОСТ 9128-2013. Размер минеральных зерен (крупнозернистые) не более 40 мм. Содержание щебня диапазон должен быть не менее 40 % и не более 50 %. В соответствии с ГОСТ 9128-2013 |
| 12 | Смесь асфальтобетонная | Смеси асфальтобетонные дорожные в соответствии с ГОСТ 9128-2013. Размер минеральных зерен (песчаные) не более 10 мм. Содержание щебня диапазон должен быть не менее 40 % и не более 50 %. В соответствии с ГОСТ 9128-2013 |
| 13 | Камень бортовой | Камень бортовой из горных натуральных пород длиной не менее 1000 мм и не более 1110 мм, высотой не менее 300 мм и не более 305 мм, шириной не менее 150 мм и не более 155 мм. Допускается наличие на поверхности бортовых камней отдельных дефектов в виде повреждений, за исключением лицевой поверхности: - сколов на ребрах бортового камня глубиной до 10 мм при суммарной длине сколов не более 100 мм на одно изделие (неизменяемое значение). - поверхностных трещин шириной не более 0,1 мм при суммарной длине трещин не более 100 мм на одно изделие (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 32961-2014. |
| 14 | Люк чугунный | Люк чугунный легкий, полное открытие - диаметр, не менее 550 мм и не более 555 мм. Глубина установки крышки в корпусе, не менее 20 мм и не более 25 мм. Масса не более 60 кг. Высота рельефа должна быть от 2 до 6 мм (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 3634-99. |
| 15 | Люк чугунный | Люк чугунный тяжелый, полное открытие - диаметр, не менее 550 мм и не более 555 мм. Глубина установки крышки в корпусе, не менее 35 мм и не более 40 мм. Масса не более 120 кг. Высота рельефа от 2 до 6 мм (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 3634-99. |
| 16 | Плита дорожная | Плита дорожная, бетон не ниже В20, объемом не менее 0,99 м3, расход арматуры не менее 108,45 кг. Размеры плиты (длина*ширина*высота): не менее 2800мм*2000мм*220мм и не более 2810мм*2010мм *230 мм. В соответствии с ГОСТ 8020-90. |
| 17 | Плита перекрытия | Плита перекрытия, бетон не ниже В15, объемом не менее 0,10 м3, расход арматуры не менее 8,38 кг. Размеры плиты: диаметр не менее 1160 мм и не более 1165мм, высота не менее 150 мм и не более 155 мм, диаметр отверстия не менее 700 мм и не более 705 мм. В соответствии с ГОСТ 8020-90. |
| 18 | Краска разметочная | Краска разметочная с характеристиками: цвет пленки эмали – белый. Массовая доля нелетучих веществ в диапазоне 70-79%. Плотность краски в диапазоне 1,4 -1,6 г/см3. Коэффициент яркости в диапазоне 70-79%. Степень перетира менее 50 мкм (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ Р 52575-2006 |
| 19 | Семена газонной травы | Семена газонной травы с характеристиками: универсальная травосмесь. Всхожесть семян не менее 75 % (неизменяемое значение показателя). Состав газонной смеси (100%) входят следующие виды трав: Райграс однолетний не менее 40% и не более 50%, Тимофеевка луговая не менее 10% и не более 20%, Ежа сборная не менее 30% и не более 40%, Овсяница луговая не менее 20% и не более 30% или Райграс пастбищный не менее 40% и не более 50%, Тимофеевка луговая не менее 40% и не более 50%, Ежа сборная не менее 20% и не более 30%. Влажность не менее 15%. В соответствии с ГОСТ Р 52325-2005 |

*Нестандартные показатели не используются.